昆明理工大学2018年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2028         考试科目名称：材料科学基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一. 填空题（每空1分，共20分） 1.晶体是原子呈 且重复排列的固体物质。如将晶体结构抽象为空间点阵，则所有晶体可划分为 大晶系， 种布拉维（或布拉菲）点阵。（3分） 2.等径球体按照体心立方、面心立方和密排六方最紧密堆积时的配位数分别为 ， ， ，堆垛密度ξ分别是 、 、 。（6分） 3.决定合金以固溶体形式或者以化合物形式存在的因素包括： 、 、 及其他因素。（3分） 4. 按热力学观点， 一级相变在相变点自由能的一阶偏导数不为零，相变过程中 和 （热力学参数）发生改变，相变 （有、无）热效应；二级相变在相变点自由能的二阶偏导数不为零，相变过程 、 和 发生不连续变化；按动力学机制，相变分为 和 。（8分） 二. 名词解释（每题2分，共16分） 1.结合键；2.置换式固溶体；3.肖特基点缺陷；4.稳态扩散；5.加工硬化；6.非均匀成核；7.元素的电负性；8.动态再结晶； 三、在立方晶胞中分别画出晶面211、11 {1和晶向211、11 {1，并说明在立方晶系中hkl和hkl的关系。(10分) z x y z y x 四. 简答题（每题5分，共25分） 1. 简述晶体的基本性质（5分） 2. 为什么说空位是热力学平衡缺陷，而位错不是热力学平衡缺陷？（5分） 3. 简述晶界在材料塑性形变中的作用。（5分） 4. 简述金属材料常见的强化方式。（5分） 5. 简述影响扩散的主要因素。（5分） 五．指出图示位错环ABCDA的各段分别是什么性质的位错？它们在外应力σy、τxy作用下将如何运动？（共9分） σy τxy τxy σy 六. 试分析冷塑性变形对合金组织结构、力学性能、物理化学性能、体系能量的影响。(10分) 七、已知A（熔点600℃）与B(熔点500℃)在液态无限互溶，固态时A在B中的最大固溶度（质量分数）为ωA=30%，室温时ωA=10%；但B在固态和室温时均不溶于A。在300℃时，含ωB=40% 的液态合金发生共晶反应。(共10分) (1).试绘出A-B合金相图； (2).试计算ωA=20% 、ωA=45% 的合金在室温下组织组成物和相组成物的相对量。

昆明理工大学2018年博士研究生招生考试试题